## Slide 1: Абразивные инструменты
Разработала преподаватель общепрофессиональных и специальных дисциплин
ГАПОУ КК«НКСЭ»
М.В. Тюменцева
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края
«НОВОРОССИЙСКИЙ КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКОНОМИКИ»
(ГАПОУ КК «НКСЭ)

## Slide 2: ЦЕЛЬ: - дать понятие абразивным материалам; -изучить свойства абразивных материалов, применяемых для изготовления абразивных инструментов; - дать классификацию абразивным материалам; - изучить формы абразивных инструментов; - научиться обозначать абразивные инструменты

## Slide 3: Абразивные материалы
Абразивный материал – это естественный или искусственный материал,
преимущественно высокой твердости.

## Slide 4: Свойства абразивных материалов
твердость,
абразивная способность,
прочность,
износостойкость

## Slide 5: Классификация абразивных материалов
Естественные :алмаз, кварц, корунд, наждак, кремень, гранит.
Искусственные – нормальный электрокорунд, хромистый электрокорунд, титанистый электрокорунд, монокорунд, зеленый и черный карбид кремния, карбид бора, синтетические алмазы, кубический нитрат бора, и другие.

## Slide 6
Кварц
Корунд

## Slide 7
Наждак
Кремень

## Slide 8
Гранит

## Slide 9: Алмаз естественный (А)
представляет собой разновидность углеродов,
обладает наивысшей твердостью из всех известных естественных и искусственных абразивных материалов, но хрупок. Естественные алмазы содержат наибольшее количество (от 0.02% до 4.8%) примесей окислов алюминия, железа, кальция, кремния, марганца, титана и др. Алмазы, непригодные для изготовления украшений
называют техническими и используют для шлифования металлов. Массу алмаза
измеряют в граммах и каратах: 1 кар = 0,2 г.

## Slide 10: Алмаз синтетический (АС).
Для получения синтетических алмазов используют углеродсодержащие вещества с применением катализаторов. В качестве углеродсодержащего вещества наиболее часто применяют графит, реже – сажу или древесный уголь, а в качестве катализатора – металл (хром, никель, железо, кобальт и др.). Под действием высокой температуры и давления происходит образование синтетического алмаза.
В зависимости от размеров зерен, методов их получения и контроля порошки из синтетических алмазов делят на шлифпорошки и микропорошки.

## Slide 11: Электрокорунды
состоят из окиси алюминия Al2O3 и его примесей. Содержания окиси алюминия 93-96% в нормальном электрокорунде и монокорунде. Разновидности электрокорундов различаются содержанием окиси алюминия.

## Slide 12: Легированные электрокорунды
выплавляют из глинозема с различными добавками. К этим электрокорундам относится хлористый, циркониевый и титанистый, хромотитанистый, ванадиевый, формокорунд, электрокорунд и другие электрокорунд. Окислы хрома и титана упрочняют кристаллическую решетку окиси алюминия и одновременно придают зерну очень высокую вязкость, приближающуюся к вязкости нормального электрокорунда.

## Slide 13: Карбид кремния
представляет собой химическое соединение кремния и углерода, получаемое из кокса и кварцевого песка в электрических печах при нагреве их до
температуры 2100-2200° С и содержит около 97-99% SiC.
Он имеет зерна темно-синей и зеленой окраски с красивым цветом побежалости и металлическим блеском.
В зависимости от содержания (%) чистого карбида кремния этот материал делят на зеленый и черный.
Зеленый карбид кремния имеет повышенную по сравнению с черным хрупкость и содержит чистого кремния не менее 97%.

## Slide 14: Карбид бора (КБ)
Кубический нитрид бора (КНБ) – сверхтвердый материал, содержащий 43,6% бора 56,4% азота.
Свойства:
высокая износостойкость;
высокая теплостойкость (1200°С),
высокой стойкостью.

## Slide 15: Зернистость
Зернистость абразивного материала выбирают по ГОСТ 3647-80.
Абразивные материалы делят на шлифзерно, шлифпорошки и микропорошки.
Номер зернистости шлифзерна и шлифпорошков выражается в сотых долях миллиметра, номер зернистости микропорошков – в микрометрах.
Шлифзерно – 200, 160, 125, 100, 80, 63, 50, 40, 32, 25, 20, 16
Шлифпорошки - 12, 10, 8, 6, 5, 4
Микропорошки - М63, М50, М40, М28, М20, М14, М10, М7, М5

## Slide 16: Связка шлифовального круга Связка – вещество или совокупность веществ, применяемых для закрепления зерен в инструменте. Связки делят на неорганические и органические. К неоргани-ческим связкам относят керамическую, силикатную и магнезиальную; к органическим - бакелитовую и вулканитовую. Наибольшее применение имеют керамические, бакелитовые и вулканитовые связки.

## Slide 17: Твердость абразивного инструмента Твердость абразивного инструмента – величина, характеризующая его свойство сопротивляться нарушению сцепления между зернами и связкой при сохранении характеристик инструмента в пределах установленных норм. Твердость инструмента определяется способностью связки удерживать абразивные зерна. Шлифовальные инструменты выпускают 18 различных твердостей от ВМ1 до ЧТ2, условно обозначаемых номерами от 0 до 17.

## Slide 18: Структура Процентное содержание абразивных зерен, связки и пор составляет структуру абразивного инструмента. По структуре инструмент подразделяют на 12 групп, которым присваивают номера от №1 до №12.

## Slide 19: Форма шлифовальных кругов Шлифовальные круги изготавливают различных форм. Наибольшее применение находят плоские круги прямого профиля (ПП). Их применяют для круглого, наружного и внутреннего шлифования, плоского шлифования периферией круга, заточки инструмента и ручного обдирочного шлифования.

## Slide 20: Структура обозначения шлифовального круга
тип круга;
размеры круга;
вид абразивного материала;
зернистость;
твердость;
структура;
связка;
рабочая скорость;
класс точности;
класс неуравновешенности;
ГОСТ.

## Slide 22: Пример условного обозначения абразивного инструмента
Характеристика инструмента | Условное обозначение
Круг шлифовальный типа ПП с размерами D×H×d, мм, из белого электрокорунда марки 24А, зернистостью 10-П, степенью твердости С2, со структурой №7, на керамической связке К5, с рабочей скоростью 35 м/с, класса точности А, 1-го класса неуравновешенности, ГОСТ 2424-83 | ПП D×H×d 24А 10-П С2 7 К5 35м/с А 1кл. ГОСТ 2424-83

## Slide 23: 1. Какие материалы называются абразивными? 2. Какие абразивные материалы относятся к естественным? 3. Какие абразивные материалы относятся к искусственным? 4. Какими свойствами обладают абразивные материалы? 5. Какие характеристики относят к абразивным материалам? 6. Какие характеристики рассматривают у шлифовальных кругов?
Контрольные вопросы

## Slide 24: Домашнее задание 1 Аршинов В.А., Алексеев Г.А. Резание металлов и режущий инструмент - М., 1976 с. 410-415

## Slide 25: Литература 1 Никифоров В.М. Технология металлов и конструкционные материалы. – М.: Машиностроение, 2012 2 Гоцеридзе Р.М. Процессы формообразования и инструменты – М., 2014 Дополнительная литература 1 Аршинов В.А., Алексеев Г.А. Резание металлов и режущий инструмент - М., 1976