## Slide 1: ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ конструкции
Преподаватель: Антипина Т.В.

## Slide 2: План
1 Определение
2 Классификация по способу изготовления
3 Технология изготовления ЖБИ
4 Виды арматуры
5 Классы арматурной стали
6 Список литературы

## Slide 3
Согласно ГОСТ 21.501-93, под строительной конструкцией понимают часть здания или сооружения функционального назначения (каркас здания, покрытие, перекрытие и т.п.).
Конструкция состоит из элементов, взаимно связанных в процессе строительных работ.
Строительным изделием считается элемент строительной конструкции (колонна, ригель, плита перекрытия, панель стены, арматурный каркас и т.п.), изготовленный не на месте установки.

## Slide 4
Железобетонная конструкция, как следует из самого названия, представляет собой сочетание двух различных по своим механическим характеристикам материалов – железа (стали) и бетона.
Бетон – это искусственный каменный материал, получаемый в результате твердения смеси, состоящей из песка, крупного заполнителя (щебня или гравия), цемента и воды.
Бетон, как всякий камень, выдерживает большие усилия, возникающие при сжатии, и очень малые усилия при растяжении и изгибе.
Для усиления сопротивления на растяжение и изгиб в конструкцию включают стальную арматуру.
Бетон при затвердевании прочно сцепляется со сталью, и под действием внешних сил оба материала работают совместно. Бетон предохраняет заключенную в нем сталь от коррозии и резких колебаний температуры.

## Slide 5
По способу изготовления или индустриализации железобетонные конструкции разделяются на монолитные, изготавливаемые на строительной площадке, и сборно-монолитные, производство которых осуществляется на заводах.

## Slide 6
Подготавливают опалубку – это металлическая форма, в которой изготавливают изделие – зачищают ее, смазывают, чтобы готовое изделие легко отходило от формы.
2. В форму укладывают арматуру, которая бывает разного профиля (круглая, рифленая, проволочная, разной толщины и длины). Арматурные изделия изготовляют отдельно в арматурном цеху.
3. Форму устанавливают на виброплощадку, над которой расположен бункер с бетонной смесью определенной марки (в зависимости от марки бетона, получают изделия, способные выдерживать разные нагрузки).
4. В форму укладывается бетонная смесь заданного объема, который предварительно рассчитывается. Затем все это утромбовывается на виброплощадке.
5. Форму отправляют в сушильную камеру.
Устанавливают контрольный срок твердения бетона, после которого бетон можно подвергать расчетной нагрузке. Для бетона, изготовленного в условиях стройки и твердеющего в естественных условиях, такой срок равен 28-30 суток.
В некоторых случаях можно допустить более долгий срок твердения бетона – при возведении морских сооружений, дамб, плотин, набережных, мостов и т. п. В этих случаях в расчетах можно учитывать 90-суточную прочность бетона; она примерно на 20% выше 28-суточной
6. После набора изделием определенной прочности, производят распалубку, и готовое изделие отправляется на склад готовой продукции.
Технология изготовления ЖБИ

## Slide 7
Классификация бетонов
Бетоны классифицируются по массе и прочности, назначению и виду вяжущего вещества.
Различают тяжелые и легкие бетоны.
Тяжелым называется бетон плотностью 2200…2500 кг/м3, изготовленный на цементном вяжущем и плотном заполнителе (песок, щебень или гравий). Такой бетон (крупнозернистый) применяют в основном для несущих конструкций, а также для всех видов конструкций, к которым предъявляются требования водонепроницаемости, повышенной морозостойкости и т.д.
Легким называют бетон плотностью 500…2200 кг/м3. При его изготовлении используют пористые заполнители (шлак, пемза, керамзит, туф). Такие бетоны применяют в несущих и ограждающих конструкциях.

## Slide 8
В соответствии со сводом правил на изготовление бетонных и железобетонных конструкций без предварительно напряженной арматуры СП 52-101-2003, все бетоны разделяют на:
классы по прочности:
сжатие В ;
осевое растяжение Вt ;
на марки по:
морозостойкости F;
водонепроницаемости W;
средней плотности D.
Класс бетона по прочности – основная его характеристика.
Классы прочности бетона согласно прочности эталонного образца (кубик с размером ребра 15 см, выдержанный в течение 28 дней при температуре 200С и относительной влажности 90-100%).

## Slide 9
Арматура и виды
арматурных изделий

## Slide 10
Виды арматуры
Арматуру железобетонного элемента разделяют на рабочую, устанавливаемую по расчету, и монтажную (распределительную), устанавливаемую по конструктивным соображениям.
Рабочая арматура воспринимает нагрузки внешние и от собственной массы конструкции.
Распределительная арматура обеспечивает совместную работу всего арматурного каркаса посредством распределения нагрузок между стержнями рабочей арматуры. Распределительная арматура соединяется с рабочей при помощи сварки или проволочной скрутки, в результате чего образуется арматурная сетка или каркас.

## Slide 12
Отдельные стержни – это рабочая арматура, воспринимающая основные растягивающие усилия, стержни могут быть прямые и гнутые. Прямые гладкие стержни для лучшего сцепления их с бетоном часто выполняются с загибами на концах. Стержни периодического профиля выполняются без загибов. Гнутые стержни выполняются переходящими из верхней зоны конструкции в нижнюю и обратно.
Классификация арматуры

## Slide 13
2. Сетки – сварные арматурные изделия, которые выполняются в виде полотнищ или рулонов, сваренных между собой продольных и поперечных стержней, расположенных равномерно.
Поперечные стержни служат для более равномерного распределения нагрузки на рабочую арматуру, сохранения формы при бетонировании, а также для восприятия усадочных и температурных усилий в бетоне.
Сетки укладывают в нижнюю растянутую зону конструкции для равномерного распределения нагрузки.
Применяются для армирования таких конструкций, как плиты, панели, арки, оболочки.

## Slide 14
3. Каркасы плоские состоят из продольных и поперечных стержней, расположенных в одной плоскости, причем продольные стержни могут быть расположены в один или два ряда.
Продольные стержни могут располагаться по одну или обе стороны поперечного сечения.
Шаг их расположения может меняться.
Применяются для армирования балок, колонн, перемычек.

## Slide 15
4. Каркасы пространственные – арматурные изделия, представляющие собой пространственную конструкцию из сваренных между собой плоских каркасов, поперечных стержней или изогнутых плоских каркасов или сеток.
Применяются для армирования балок, колонн, ригелей, опор электропередач.

## Slide 16
5. Хомуты и поперечные стержни обеспечивают зафиксированное положение рабочей арматуры и одновременно воспринимают часть усилий, могут быть открытыми и закрытыми.

## Slide 17
6. Закладные детали – арматурные изделия, которые служат для соединения отдельных железобетонных конструкций между собой и представляют собой закрепленные в бетоне пластины или стержни, выведенные на наружную поверхность изделия.

## Slide 19
7. Подъемные монтажные петли – арматурные изделия, применяемые для подъема и транспортировки железобетонных конструкций.
Отсутствуют в монолитных конструкциях, изготавливаемых на месте строительства.

## Slide 20
1 – рабочая арматура;
2 – монтажная арматура;
3 – вязальная проволока;
4 – хомуты

## Slide 21
Виды арматурных сеток и каркасов:
а, б, в — плоские;
г, д, е — пространственные;
ж — круглый;
и — гнутый

## Slide 22
Классы арматурной стали
В зависимости от механических свойств арматурная сталь делится на классы:
а) стержневая (ГОСТ 5781-82):
горячекатаная гладкая А240; нормативное сопротивление арматуры равно 2400 кг/см2;
горячекатаная периодического профиля: А300, А400, А600, А800 и А1000 (ГОСТ 5781-82*); нормативное сопротивление арматуры составляет от 3000 кг/см2 до 6000 кг/см2;
термически и термомеханически упрочненная периодического профиля А600, А800 и А1000 (ГОСТ 5781-82*); нормативное сопротивление арматуры составляет от 3000 до 6000 кг/см;
б) проволочная:
холоднотянутая проволока периодического профиля В500 (Вр-I) ГОСТ 6727-80);
высокопрочная периодического профиля Вр1200,1500 (ГОСТ 7348-81);
в) арматурные канаты: К1400 и К1500.

## Slide 23
1, 2 — арматура периодического профиля;
3 — проволока периодического профиля;
4 — семипроволочная прядь;
5 — двухпрядный канат.

## Slide 24
Арматурная сталь диаметром до 12 мм относится к категории легкой арматуры и поступает в мотках (бухтах).
Арматура диаметром свыше 12 мм поставляется в прутках и считается тяжелой арматурой.
Уголки, швеллеры, двутавры используются как жесткая арматура.

## Slide 25
При изготовлении железобетонных конструкций с целью предохранения арматуры от коррозии и воздействия внешней среды создается защитный слой бетона.
Толщина защитного слоя зависит от диаметра рабочей арматуры, марки бетона, вида конструкции, воздействия вредных факторов и принимается в пределах от 10 до 70 мм.
Величина его должна быть указана на чертеже схемы опалубки

## Slide 26
Маркировка
железобетонных изделий
Каждой железобетонной конструкции присваивается марка в соответствии с ГОСТ 23.009-78 «Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Условные обозначения (марки)».
Согласно этому стандарту марка железобетонного элемента состоит из буквенно-цифровых групп, которые содержат:
обозначения типа конструкции;
определяющие габаритные размеры (длину, ширину, высоту, толщину).

## Slide 27
Обозначения типа конструкции и элемента в марках состоят из условного буквенного обозначения, для чего следует применять прописные буквы. Как правило, оно состоит из начальных букв названий соответствующих элементов (балки фундаментные – БФ; панели стеновые –ПС; кольца для колодцев – КЦ; площадки лестничные – ПЛ и т.д.).
Указываемые в марках определяющие габаритные размеры для данной конструкции или элемента следует указывать в метрах или дециметрах. Для мелкоразмерных элементов допускается указание в сантиметрах.
Цифровые обозначения двух или трех определяющих размеров (например, длины, ширины и высоты) разделяются точкой.
Марку следует записывать в одну строку.
Марка конструкции и элемента должна заканчиваться обозначением стандарта или технических условий.
Лестничная площадка длиной 2500 мм и шириной 1220 мм:
ЛП 25.12 ГОСТ 9818-72
Фундаментный блок длиной 2380 мм, шириной 400 мм и высотой 580 мм:
ФБ 24.4.6 ГОСТ 13574-78

## Slide 28
Классификация
железобетонных изделий
Все железобетонные конструкции по способу изготовления делятся на монолитные и сборные.
Монолитные конструкции выполняют полностью на строительной площадке в том месте здания или сооружения, где они предусмотрены проектом. В настоящее время из монолитного железобетона строят целые здания.
Сборные конструкции изготавливают на специальных заводах и доставляют к месту строительства в готовом виде.
Конструкции из сборного железобетона лучшего качества; их применение позволяет сокращать сроки строительства, хотя и несколько удорожает его.

## Slide 29: Список литературы
Лопатто А. Артур Фердинандович Лолейт.
К истории отечественного железобетона. — М.: Стройиздат.
https://best-stroy.ru/statya_chto-takoe-zhelezobeton_666
https://www.masterovoi.ru/zhelezobeton
https://i-beton.com/articles/about-beton/zhelezobeton-chto-eto-takoe-i-dlya-chego-on-ispolzuetsya/