## Slide 1: ГАПОУ КК Новороссийский колледж строительства и экономики Кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие материалы специальность 54.02.01«Дизайн (по отраслям)» преподаватель Н.В. Плющева

## Slide 2: Кровельные материалы
Подвергаются
- периодическому увлажнению и высушиванию
- воздействию солнечных лучей
- нагреву
- замораживанию
- снеговым нагрузкам
- ветровым нагрузкам

## Slide 3: Кровельные материалы
Выбор типа материала зависит от:
- Конструктивных факторов (угла наклона
крыши, материала основания)
- Технологических факторов (простота устройства)
- Архитектурно-декоративных (желаемый цвет и
фактура, форма)
- Экономических факторов (стоимость и
долговечность)

## Slide 4: Штучные кровельные материалы
1. Дранка (гонт) из древесины
2. Натуральная черепица (плитки из сланца)
3. Керамическая черепица
4. Профилированные стальные оцинкованные листы
5. Металлочерепица
6. Цементно-песчаная черепица
7. Сотовый поликарбонат

## Slide 5: Материалы на основе полимерных связующих
Мембранные – большепролетные полотнища (размеры до 15*60м; т.е. площадь до 900 м2) из высокоэластичного полимерного материала

## Slide 6: Материалы на основе битумных вяжущих
Рулонные – полотнища (ширина около 1 м, длина 7…20 м), поставляемые на строительную площадку в рулонах

## Slide 7: Рулонные материалы
Самые распространенные в России (45…47%). Применяют для плоских (угол наклона 3…6%) кровель, характерных для типовых многоэтажных домов

## Slide 8: Рулонные материалы
Пергамин – простейший рулонный материал, получаемый пропиткой кровельного картона легкоплавким битумом. Применяют для нижних слоев кровельного ковра, для устройства пароизоляций.

## Slide 9: Рулонные материалы
Рубероид – многослойный материал, получаемый пропиткой картона легкоплавким битумом и последующим нанесением с обеих сторон тугоплавкого битума, наполненного минеральным порошком. Лицевая сторона рубероида покрывается «бронирующей» посыпкой (песком, слюдой), защищающей материал от УФ-излучения, нижняя – порошком из талька, для защиты от слипания.

## Slide 10: Недостатки рубероида
Кровля из рубероида и пергамина представляет собой многослойный (3…5 слоев) ковер, выклеиваемый с помощью битумных мастик.
Нельзя устраивать кровли при отрицательных температурах.
Невысокая долговечность (5…6 лет) (гниение картона, старение битума)

## Slide 11: Рулонные материалы на основе дегтя
Толь–картон, пропитанный и покрытый с двух сторон дегтем.
Не долговечный (на солнце разрушается через 2-3 года).
Применяют для временных сооружений и в качестве гидроизоляции.

## Slide 12: Современные рулонные материалы
Многослойный материал на не гниющей
основе, на которую нанесен толстый слой
битумно-полимерного связующего, с
декоративной посыпкой на верхней стороне
и пленочной защитой от слипания на
нижней
Толщина материалов (3…5 мм) позволяет
устраивать рулонный ковер методом
наплавления в два слоя.

## Slide 13: Современные рулонные материалы
Верхняя крупнозернистая
посыпка
2.Битумно-полимерное
вяжущее
3.Основа (стеклоткань,
стеклохолст, полиэстер)
4.Битумно-полимерное
вяжущее
5.Тонкая «сгораемая
пленка»
«Филизол», «Изопласт», «Технониколь» и т.д.
Срок службы до 20 лет

## Slide 14: Материалы на основе битумных и полимерных связующих
Штучные и листовые – мелкоразмерные полосы и листы

## Slide 15: Ондулин
Волнистые листы картона, пропитанные битумом и окрашенные с лицевой стороны атмосферостойкой полимерной краской.
Размер 2000*1000 мм, толщина 3мм
Возможна укладка по старому кровельному покрытию
Долговечность более 30 лет

## Slide 16: Мягкая черепица
Штучный материал, получаемый вырубкой из рулонного полотна фигурных полос, которые при укладке напоминают кровлю из натурального шифера
Размер 900(1000)*350(400)мм

## Slide 17: Материалы на основе битумных и полимерных связующих
Мастичные – вязкие жидкости, образующие водонепроницаемую пленку после нанесения на изолируемую конструкцию

## Slide 18: Гидроизоляционные материалы

## Slide 19: Гидроизоляционные материалы
Подвергаются
- постоянному воздействию влаги или агрессивных водных растворов
- развитию гнилостных процессов
Должны быть
- водонепроницаемыми
- долговечными
- гнилостойкими
- технологичными и экономичными

## Slide 20: Гидроизоляционные материалы
Антифильтрационная гидроизоляция применяется для защиты от проникновения воды в подземные и подводные сооружения (подвалы, транспортные тоннели, плотины), а также для защиты от утечки эксплуатационно-технических или сбросных вод (каналы, туннели и др. водоводы, бассейны, отстойники, резервуары и др.).

## Slide 21: Гидроизоляционные материалы
Антикоррозионная гидроизоляция предназначена для защиты материала сооружений от химически агрессивных жидкостей и вод, агрессивного воздействия атмосферы и от электрокоррозии, вызываемой блуждающими токами (опоры линий электропередач, трубопроводы и др. подземные металлические конструкции).

## Slide 22: Герметизирующие материалы
Материалы, предназначенные для герметизации стыков наружных стеновых панелей в крупнопанельном домостроении, осадочных и температурных швов в строительных конструкциях, мест примыкания оконных и дверных блоков и т.д.

## Slide 23: Герметизирующие материалы

## Slide 24: Герметизирующие мастики
Получают на основе пластично-вязких полимерных продуктов.
Основное требование - высокая деформируемость и адгезия к материалу шва (например, к бетону).

## Slide 25: Высыхающие мастики
Изготовляют на основе качественных природных масел.Наполнителями в них являются: мел, полевой шпат, асбестовое волокно и др. В свежем состоянии они представляют собой пластичные массы, в которых находится масло, которое со временем окисляется и тогда мастика твердеет.
Непригодны для уплотнения различных стыков между панелями из-за своей малой пластичности (размер при удлинении не более 25%).
Имеют малый срок эксплуатации, обычно не превышает 2 года.

## Slide 26: Невысыхающие мастики
Получают на основе полиизобутилена – термоэластопласта, сохраняющего эластичность при температурах от +80 до -60ºC.
Содержат тонкодисперсный наполнитель (мел или тальк) и мягчитель (масло).
Водо- и атмосферостойкая, отличная адгезия к большинству материалов.
Нагнетается в швы с помощью шприцов, наполненных составом, со сменными патронами.

## Slide 27: Отверждающиеся мастики
Получают из каучуков
Отверждение происходит за счет введения отвердителей (вулканизаторов) или влагой (кислородом воздуха)
Наибольшее применение получили тиоколовые, силиконовые и полиуретановые герметики

## Slide 28: Монтажные пены
Жидкие полимерные составы, отверждающиеся на воздухе. Расфасованы в баллончики. При нажатии на клапан из него выходит струя вязкой жидкости, моментально вспучивающаяся и затвердевающая в виде пены через несколько часов.
Обеспечивает гидро- и теплоизоляцию в шве.

## Slide 29: Штучные герметики
Жгуты (имеют круглое поперечное сечение и пористую структуру). Они эластичны и устанавливаются в шов в обжатом состоянии.
Гернит – пористый эластичный жгут коричневого
цвета (D=20…60мм, длиной до 3 м).
Устанавливают на мастику.

## Slide 30: Штучные герметики
Вилатерм – жгут белого цвета, полый внутри, получаемый из вспененного полиэтилена.
Сохраняет эластичность
при низких температурах.
Используется для изоляции
труб.

## Slide 31: Литература
1. Байер В.Е. Архитектурное материаловедение. – М.: Стройиздат, 2017.
2.Машкин Н. А. Материаловедение. Курс лекций : учеб. пособие / Н. А. Машкин [и др.] ; под ред. Н. А. Машкина ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). – Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2017. – 104 с.
3.Барабанщиков Ю.Г. Строительные материалы и изделия – М., Издательский центр «Академия», 2017