## Slide 1
«Новороссийский колледж строительства и экономики» (ГАПОУ КК «НКСЭ»)
Материал подготовлен кандидатом технических наук Кузьминой Ириной Викторовной
Тема «Некоторые определения и сокращения, принятые в разделах (учебниках), посвященных изучению производства цемента, кирпича, керамики и др.»
(Дополнительный материал)
2023 г.
Дисциплины: «Физическая и коллоидная химия» и «Химия кремния»

## Slide 2
Я, Кузьмина Ирина Викторовна, кандидат технических наук с большим опытом преподавания в высшей школе и НКСЭ. Много знаю, люблю свой предмет, обобщила полезную для Вас информацию по дисциплинам «Физическая и коллоидная химия» и «Химия кремния» и дополнительный материал.

## Slide 3
Вернуться к содержанию
Для выхода из программы нажмите «Esc» на клавиатуре
Переход к тому действию, о котором гласит надпись, выделенная вишневым или желтым цветом
Справочная таблица
Вернемся к …
Esc
Кнопки для перемещения вперед и назад по материалу занятий
Инструкция по использованию
интерфейса

## Slide 4
Содержание
Инструкция по использованию интерфейса
Некоторые определения и сокращения, принятые в разделах (учебниках), посвященных изучению производства цемента, кирпича, керамики и др.
Цемент и его производство.
Кирпич и его производство.
Керамика и её производство.
Глина.
Использованные источники.
Notes: 4

## Slide 5
Некоторые определения и сокращения, принятые в разделах (учебниках), посвященных изучению производства цемента, кирпича, керамики и др.

## Slide 6
Цемент и его производство

## Slide 7
Производство цемента: для изготовления цемента сначала добывают известняк и глину из карьеров. Известняк (приблизительно 75 % количества) измельчают и тщательно перемешивают с глиной (примерно 25 % смеси). Дозировка исходных материалов является чрезвычайно трудным процессом, так как содержание извести должно отвечать заданному количеству с точностью до 0,1 %. В Новороссийске добывают мергель (глину и известняк не добавляют). …

## Slide 10
Термин | Определение
Цемент | Порошкообразный строительный вяжущий материал, который обладает гидравлическими свойствами, состоит из клинкера и, при необходимости, гипса или его производных и добавок
Общестрои-тельный цемент | Цемент, основным требованием к которому является обеспечение прочности и долговечности бетонов или растворов
Специальный цемент | Цемент, к которому наряду с формированием прочности предъявляют специальные требования
Термины и определения

## Slide 11
Термин | Определение
Основные компоненты цемента | Клинкер, гипс или его производные, а также минеральные добавки, содержание которых в цементе составляет свыше 5 % массы
Вспомогатель-ные компоненты цемента | Минеральные добавки, содержание которых в цементе не более 5 % массы
Портландцемент | Цемент, полученный на основе портландцементного клинкера
Глиноземистый (высокоглиноземистый) цемент | Цемент, полученный на основе глиноземистого (высокоглиноземистого) клинкера
Сульфоалюминатый (сульфо-ферритный) цемент | Цемент, полученный на основе сульфоалюминатного (-ферритного) клинкера

## Slide 12
Термин | Определение
Тонкость помола цемента | Характеристика дисперсности цемента, которая может быть выражена массовой долей остатка (прохода) на одном или нескольких контрольных ситах или величиной удельной поверхности
Затворение цемента | Смешивание цемента с водой
Водоцементное отношение (сокращенно В/Ц) | Отношение массы воды затворения к массе цемента
Цементноводное отношение (сокращенно Ц/В) | Величина, обратная водоцементному отношению

## Slide 13
Термин | Определение
Цементное тесто | Однородная пластичная смесь цемента с водой
Цементный раствор | Однородная смесь цемента, кварцевого песка и воды в любых соотношениях
Нормальная густота цементного теста | Водоцементное отношение в процентах, при котором достигается нормированная консистенция цементного теста
Водопотреб-ность цемента | Водоцементное отношение, при котором достигается нормированная подвижность стандартного цементного раствора
Стандартный песок | Кварцевый природный песок с нормированным зерновым и химическим составом, предназначенный для испытаний цемента

## Slide 14
Термин | Определение
Стандартный цементный раствор | Однородная смесь цемента, стандартного песка и воды в нормированном соотношении
Гидратация цемента | Химическое взаимодействие цемента с водой с образованием кристаллогидратов
Схватывание цемента | Необратимая потеря подвижности цементным тестом в результате гидратации
Сроки схватывания цемента | Время начала и конца схватывания цементного теста, определяемое в нормированных условиях
Ложное схватывание цемента | Преждевременная частичная или полная потеря подвижности цементным тестом, устраняемая с помощью механического воздействия

## Slide 15
Термин | Определение
Твердение цементного теста | Процесс формирования прочной структуры цементного камня
Цементный камень | Материал, образующийся в результате гидратации и твердения цемента
Класс прочности цемента | Условное обозначение одного из значений параметрического ряда по прочности в максимальные сроки, установленные нормативным документом
Активность цемента | Фактическая прочность на сжатие образцов из стандартного цементного раствора, изготовленных и испытанных в стандартных условиях, установленных нормативным документом

## Slide 16
Термин | Определение
Гидравлические свойства | Способность тонкоизмельченного материала, затворенного водой, после предварительного твердения на воздухе или без него продолжать твердеть в воде и на воздухе
Примечание – Термин относится к цементам и минеральным добавкам к нему | 
Пуццоланические свойства | Способность тонкоизмельченного материала в присутствии извести проявлять гидравлические свойства
Гидрофобизация цемента | Повышение устойчивости цемента к воздействию влаги воздуха путем введения специальных добавок, гидрофобизирующих поверхность зерен цемента
Пластификация цемента | Снижение водопотребности цемента путем введения специальных добавок

## Slide 17
Термин | Определение
Цементный клинкер (клинкер) | Продукт, получаемый обжигом до спекания или плавления сырьевой смеси надлежащего состава и содержащий, главным образом, высокоосновные силикаты и (или) высоко- или низкоосновные алюминаты кальция
Портланд-цементный клинкер | Клинкер, состоящий преимущественно из высокоосновных силикатов кальция, а также алюминатов и алюмоферритов кальция
Сульфоалюминатный (-ферритный) клинкер | Клинкер, состоящий преимущественно из сульфоалюминатов (-ферритов) кальция

## Slide 18
Термин | Определение
Глиноземис-тый (высокогли-ноземистый) клинкер | Клинкер, состоящий преимущественно из низкоосновных алюминатов кальция
Клинкерный минерал | Искусственное соединение стехиометрического состава, представляющее собой кристаллохимическую основу клинкерных фаз
Клинкерная фаза | Составляющая часть клинкера в виде твердых растворов на основе клинкерных минералов, отдельных оксидов или стекла
Минералоги-ческий состав клинкер | Содержание основных клинкерных минералов, определяемое расчетным путем на основе данных химического анализа

## Slide 19
Термин | Определение
Клинкер нормированного состава | Клинкер, к минералогическому составу которого установлены требования нормативным документом
Фазовый состав клинкера | Содержание основных клинкерных фаз, определяемое физико-химическими методами анализа

## Slide 20
Материал | Область применения | Формула | Сокращенное обозначение
Трехкальциевый силикат (алит) |  | 3CaO  SiО2 | C3S
Двухкальциевый силикат (белит) |  | 2CaO  SiО2 | C2S
Трехкальциевый алюминат | AI2О3  Fe2О3 | 3CaOAl2О3 | C3A
Четырехкальциевый алюмоферрит |  | 4CaO(Al2O3, FeaO3) | C4AF
Алюмоферрит каль­ция (смешанно-кристаллическая фаза) | Al2О3<Fe2О3 | 2CaO(Al2О3,Fe2О3) | C2(A, F)
Свободная известь |  | CaO | –
Свободная окись магния (периклаз) |  | MgO | –
Щелочесодержащий алюминат | К2О + Na2O >SО3 | (K, Na)2О. 8CaO.3Al2О3 | (K, N) C8A3
Сульфат щелочного металла | К2О + Na2O <SО3 | (K, Na)2SО4 | –
Сульфат кальция |  | CaSО4 | –
Минералогический состав портландцементного клинкера

## Slide 21
Повторим:
Портландцемент – гидравлическое вяжущее вещество, твердеющее в воде и на воздухе, получаемое путем совместного тонкого измельчения клинкера и необходимого количества гипса.
Основными сырьевыми материалами для производства портландцемента являются широко распространенные в природе осадочные известняковые горные породы с высоким содержанием углекислого кальция (СаСО3) и глинистые породы с высоким содержанием кремнезёма (SiO2), глинозема (Al2O3)и окиси железа (Fe2O3).

## Slide 22
Кирпич и его производство

## Slide 25
Автокла́в (греч. авто – сам + лат. clavis – запор, задвижка) – герметичный аппарат для различных операций, требующих нагрева под давлением выше атмосферного. В этих условиях достигается ускорение реакции и увеличение выхода продукта.
. Автоклав для пропаривания силикатного кирпича:
1 – гидроцилиндры для открывания и закрывания крышек, 2 – две крышки,
3 – гидроцилиндры для поворота байонетного кольца, 4 – два байонетных кольца,
5 – подвижные опоры, 6 – неподвижная опора,
7 – корпус

## Slide 26
Автоклав для пропаривания силикатного кирпича

## Slide 28
Пример термодинамической системы

## Slide 29
Гиперпресс для прессования кирпича

## Slide 30
Пресс револьверный для силикатного кирпича

## Slide 31
Термин | Определение
Кирпич | Это штучное изделие, предназначенное для устройства кладки. В зависимости от состава и технологии производства кирпич бывает керамическим или силикатным
Керамический кирпич | изготавливают путём обжига (средняя температура – около 1000 °С) подготовленной и отформованной глиняно-песчаной массы. Содержание примесей в сырье строго лимитировано.

## Slide 32
Термин | Определение
Кирпич полнотелый | кирпич, в котором отсутствуют пустоты
Кирпич пустотелый | кирпич, имеющий сквозные пустоты различной формы и размеров
Кирпич лицевой | изделие, обеспечивающее эксплуатационные характеристики кладки и выполняющее функции декоративного материала
Кирпич рядовой | изделие, обеспечивающее эксплуатационные характеристики кладки

## Slide 33
Термин | Определение
Постель | рабочая грань изделия, расположенная параллельно основанию кладки
Ложок | наибольшая грань изделия, расположенная перпендикулярно к постели
Тычок | наименьшая грань изделия, расположенная перпендикулярно к постели

## Slide 34
Термин | Определение
Трещина | разрыв изделия без разрушения его на части
Сквозная трещина | трещина, проходящая через всю толщину изделия и протяженностью до половины и более ширины изделия
Посечка | трещина шириной раскрытия не более 0,5 мм. Отбитость – механическое повреждение грани, ребра, угла изделия

## Slide 35
Термин | Определение
Откол | дефект изделия, вызванный наличием карбонатных или других включений
Шелушение | разрушение изделия в виде отслоения от его поверхности тонких пластинок
Выкрашивание | осыпание фрагментов поверхности изделия
Растрескивание | появление или увеличение размера трещины после воздействия знакопеременных температур

## Slide 36
Термин | Определение
Половняк | две части изделия, образовавшиеся при его раскалывании. Изделия, имеющие сквозные трещины, относят к половняку
Контактное пятно | – участок поверхности изделия, отличный по цвету, возникающий в процессе сушки или обжига и не влияющий на характеристики изделия
Высолы | водорастворимые соли, выходящие на поверхности обожженного изделия при контакте с влагой
Черная сердцевина | участок внутри изделия, обусловленный образованием в процессе обжига изделия закиси железа.

## Slide 37
Керамика и её производство

## Slide 38
Термин | Определение
Ангоб | покрытие для декорирования, состоящее из жидкой глины и красителей. В сметанообразной консистенции наносится на черепки, а затем обжигается вместе с глазурью. В отличие от глазури, ангобы не обладают прозрачностью и служит для маскировки цвета или грубой фактуры черепка
Ангобирование | – нанесение на необожженную глину тонкого слоя ангоба, который в процессе обжига вплавляется в черепок, придавая ему определенный цветовой оттенок

## Slide 39
Термин | Определение
Арабеска | восточный средневековый орнамент, который наносится на керамику путем отводки. Орнамент состоит из элементов растений и геометрических фигур. Может включать в себя элементы арабского письма. Особая популярность орнамент приобрел в эпоху Возрождения
Аэрография | техника изобразительного искусства, проявляющаяся в нанесении на поверхность жидкого или порошкообразного красителя методом напыления. Используется как один из способов декорирования керамики

## Slide 40
Термин | Определение
Барботин | цветная глина, используемая в производстве керамических изделий. Она приготавливается из каолина, песка и краски. Служит для ручной лепки рельефной фактуры на сосудах и изразцах. В более жидком состоянии барботин наносится кистью
Бассейн | в керамике резервуар, в котором хранится и смешивается шликер
Бисквит | пористый неглазурованный черепок после утильного обжига. Бомза – подставка из глинистой массы, состав которой не отличается от массы изделия. Подставки используют при обжиге, чтобы снизить усадочные напряжения материала

## Slide 41
Термин | Определение
Белое каление | состояние черепка при температуре обжига 1500 градусов. Керамическое изделие из беложгущейся глины приобретает белый цвет, что и послужило названием данного явления
Белье | черепок после утильного обжига, еще не расписанный, но покрытый глазурью. Бельем называют именно фарфор, так как для фарфора характерен белый цвет
Брашировка | технология обработки древесины. Брашированная древесина используется для изготовления рам и других конструкций

## Slide 42
Термин | Определение
Буккеро | керамика, изготавливавшаяся этрусками 2,5 тысячи лет назад. Отличается высоким качеством. Цвет буккеро варьируется от серого до черного
Бэкчжа | керамика из белой глины, появившаяся в Корее во времена королевства Чжосон (XIV век). Символизирует строгость быта и чистоту духа

## Slide 43
Глина

## Slide 44
Тип почвы можно определить не сложным методом. Образец растертой почвы увлажняют и перемешивают до тестообразного состояния, при котором почвы обладают наибольшей пластичностью. В зависимости от механического состава почвы или породы по­казатели «мокрого» способа будут различны.
Мокрый метод исследования почвы

## Slide 45
Механический состав | Вид образца в плане после раскатывания
Шнур не образуется – песок | 
Шнур сплошной, кольцо с трещинами – тяжелый суглинок | 
Шнур сплошной, кольцо цельное – глина | 
Во влажном состоянии имеет интенсивно-черный цвет, становятся липкими, вязкими – чернозем | 
Мокрый метод исследования почвы

## Slide 46
Глина – мелкозернистая осадочная горная порода, пылевидная в сухом состоянии, пластичная при увлажнении. Глина состоит из одного или нескольких минералов группы каолинита (происходит от названия местности Каолин в Китае), монтмориллонита или других слоистых алюмосиликатов (глинистые минералы), но может содержать и песчаные, и карбонатные частицы. Как правило, породообразующим минералом в глине является каолинит (Al₄[Si₄O₁₀](OH)₈), его состав: 47 % (от массы) оксида кремния (IV) (SiO2), 39 % оксида алюминия (Al2О3) и 14 % воды (Н2O). Al2O3 и SiO2 – составляют значительную часть химического состава глин жёлтого, коричневого, синего, зелёного, лилового и даже чёрного цветов. Окраска обусловлена примесями ионов – хромофоров.

## Slide 47
Минералы, содержащиеся в глинах:
Каолинит (Al2O3·2SiO2·2H2O)
Андалузит, дистен и силлиманит (Al2O3·SiO2)
Галлуазит (Al2O3·SiO2·H2O)
Гидраргиллит (Al2O3·3H2O)
Диаспор (Al2O3·H2O)
Корунд (Al2O3)
Монотермит (0,2[K2MgCa]O·Al2O3·2SiO2·1,5H2O)
Монтмориллонит (MgO·Al2O3·3SiO2·1,5H2O)
Мусковит (K2O·Al2O3·6SiO2·2H2O)
Накрит (Al2O3·SiO2·2H2O)
Пирофиллит (Al2O3·4SiO2·H2O)

## Slide 48
Минералы, загрязняющие глины и каолины:
Кварц (SiO2)
Гипс (CaSO4·2H2O)
Доломит (CaCO3•MgCO3)
Кальцит (CaO·CO2)
Глауконит (K2O·Fe2O3·4SiO2·10H2O)
Лимонит (Fe2O3·3H2O)
Магнетит (FeO·Fe2O3)
Марказит (FeS2)
Пирит (FeS2)
Рутил (TiO2)
Серпентин (3MgO·2SiO2·2H2O)
Сидерит (FeO·CO2)
Notes: 48

## Slide 49
Кальсилит K2O . Al2O3 . 2SiO2
Лейцит K2O .Al2O3 . 4SiO2
Калиевый полевой шпат K2O . Al2O3 . 6SiO2
Сподумен Li2O . Al2O3 . 4SiO2
Петалит Li2O . Al2O3 . 8SiO2
Девитрит Na2O . 3CaO . 6SiO2 (1 : 3 : 6)
Метакаолинит Al2O3 . 2SiO2
Каолинит Al2O3 . 2SiO2 . 2H2O
Диалюминат кальция СаО . 2Al2O3
Геленит 2СаО . Al2O3 . SiO2
Гидроалюминат 3СаО . Al2O3 . 6Н2О

## Slide 50
Протоэнстатит MgO . SiO2
Магнезиоферрит MgO. Fe2O3
Шпинель MgO . Al2O3.
Монтичеллит MgO . СаО . SiO2
Окерманит MgO . 2СаО . SiO2
Мервинит MgO . 3СаО . 2SiO2
Диопсид MgO . CaO . 2SiO2

## Slide 53
Муллит образуется из продуктов дегидратации каолинита – свободных оксидов

## Slide 56
Справочная информация:
Соединение | Н0f,298, кДж/моль | Соединение | Н0f,298, кДж/моль
SiO2 – кварц- | –911,55 | FeO(кр.) | –100,42
Al2O3 – корунд | –1676,8 | Li2O(кр.) | –597,9
MgO(кр.) | –602,22 | Na2O(кр.) | –417,98
CaO(кр.) | –635,09 | K2O(кр.) | – 362
BaO(кр.) | –553,54 |  | 
MgO ⋅ Al2O3 – шпинель |  |  | –2297,55
3Al2O3 ⋅ 2SiO2 – муллит |  |  | –6824,5
2MgO ⋅ 2Al2O3 ⋅ 5SiO2 – кордиерит |  |  | –9114,66
Al2O3 ⋅ SiO2 – силлиманит |  |  | –2589,2

## Slide 58
https://ru.wikipedia.org/Цемент и способы его получения.
ttps://yandex.ru/images/Цемент и способы его получения
https://ru.wikipedia.org/Кирпичи и способы их получения
ttps://yandex.ru/images/Кирпичи и способы их получения
.
https://ru.wikipedia.org/Кирамические изделия и способы их получения.
ttps://yandex.ru/images/Кирамические изделия и способы их получения.
https://ru.wikipedia.org/Глина.
ttps://yandex.ru/images/Глина.
Использованные источники